| Технические устройства опасных производственных объектов - например: СК (1) |
| --- |
| Перечень групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД о сварке Тип технических устройств: (п. 1.6 рекомендаций по применению (РпП) РД 03-615-03) Способ сварки: (раздел 4 приложения №4 РпП РД 03-615-03) |
| № п/п | Основные материалы (марки) | Сварочные материалы | Диапазон диаметров, мм | Диапазон толщин, мм | Тип шва | Тип соединения | Вид соединения | Угол разделки кромок | Положение при сварке (наплавке) | Наличие подогрева | Наличие термообработки | Другие параметры | Идентификатор однотипности |

Перечень однотипных групп производственных сварных соединений формируется по одному способу сварки с использованием параметров однотипности, соответствующих данному способу (раздел 5 приложения №4 РпП РД 03-615-03). Совмещение в одной таблице нескольких способов допускается лишь в случае сварки КСС комбинированными методами.

Состав идентификатора однотипности:        1 -   2  -   3     4    5     6     7  /  8  (в качестве примера приведен порядок формирования идентификатора однотипности для дуговых способов сварки)

| 1 – обозначение способа сварки (п. 2.4.1 РпП РД 03-615-03) | 5 – индекс типа сварного соединения (С, У, Т, Н) (п. 2.4.5.4 РпП РД 03-615-03) |
| --- | --- |
| 2 – номер группы материалов; (1, 2, 3, и т.д.) (п. 2.4.3 РпП РД 03-615-03) | 6 – индекс необходимости подогрева (О, П) (п. 2.4.5.10 РпП РД 03-615-03) |
| 3 – индекс однотипности по диаметру (1, 2, 3 ,4) (п. 2.4.5.2 РпП РД 03-615-03) | 7 – индекс необходимости термообработки (О, Т) (п. 2.4.5.11 РпП РД 03-615-03) |
| 4 – индекс однотипности по толщине стенки (1, 2, 3 ,4) (п. 2.4.5.1 РпП РД 03-615-03) | 8 – обозначение сварного соединения по НД (например, С17 по ГОСТ 5264-80) |

Примеры обозначения группы однотипных сварных соединений:

Для технических устройств типа (I) способ сварки - ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД):

РД-1-32СОО/С17 – сварные соединения из низколегированной конструкционной стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести до 360 Мпа; диаметром в интервале - свыше 150 до 500 мм; с толщиной стенки в интервале - свыше 3 до 12 мм; тип сварных соединений – стыковые, не требующие подогрева и термообработки, условное обозначение С17 (по ГОСТ 16037-80).

Для технических устройств типа (II) способ сварки – механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП):

МП-2-03СПО/С21 – сварные соединения из низколегированной конструкционной стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 Мпа; не имеющие радиуса кривизны (плоские детали); с толщиной стенки в интервале – свыше 12 до 30 мм, тип сварных соединений – стыковые, требующие подогрева и не требующие термообработки, условное обозначение С21 (по ГОСТ 14771-76).

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГРУПП ОДНОТИПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

| КО(1,2,4) |
| --- |
| Перечень групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД о сварке Тип технических устройств: I Способ сварки: РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами |
| № п/п | Основные материалы (марки) | Сварочные материалы | Диапазон диаметров, мм | Диапазон толщин, мм | Тип шва | Тип соединения | Вид соединения | Угол разделки кромок | Положение при сварке (наплавке) | Наличие подогрева | Наличие термообработки | Вид покрытия электродов | Другие параметры | Идентификатор однотипности |
|  | 1 - Ст3(сп,пс), 20, 09Г2С | УОНИ-13/55, ТМУ-21У, LB-52U | свыше 25,0 до 150,0 включительно | свыше 3,0 до 12,0 включительно | СШ | С | ос (бп) | >15° | Н1; Г; В1; Н45 | без подогрева | без термообработки | Б |  | РД-1-22СОО/Тр-2 |
|  | 1 - Ст3(сп,пс), 20, 09Г2С |  | свыше 150,0 до 500,0 включительно | свыше 3,0 до 12,0 включительно | СШ | С | ос (бп) | >15° | Н1; Г; В1; Н45 | без подогрева | без термообработки | Б |  | РД-1-32СОО/Тр-2 |
|  | 1 - Ст3(сп,пс), 20, 09Г2С |  | свыше 500,0 до 820,0 включительно | свыше 3,0 до 12,0 включительно | СШ | С | ос (бп) | >15° | Н1; Г; В1; Н45 | без подогрева | без термообработки | Б |  | РД-1-42СОО/Тр-2 |
|  | 1 - Ст3(сп,пс), 20, 09Г2С |  | Штуцер (свыше 25,0 до 150,0 включительно); Труба (свыше 25,0 до 820 включительно) | Штуцер (от 4,0 до 12,0 включительно); Труба (свыше 4,0 до 12,0 включительно) | УШ | У | ос (бп) | >15° | Н2; В1 | без подогрева | без термообработки | Б |  | РД-1-22УОО/У19* |
|  | 1 - Ст3(сп,пс), 20, 09Г2С |  | Штуцер (свыше 150,0 до 500,0 включительно); Труба (свыше 150,0 до 820 включительно) | Штуцер (от 4,0 до 12,0 включительно); Труба (свыше 4,0 до 12,0 включительно) | УШ | У | ос (бп) | >15° | Н2; В1 | без подогрева | без термообработки | Б |  | РД-1-32УОО/У19* |
| Примечания: * Сварные соединения по ГОСТ 16037-80, остальные по РД 153-34.1-003-01. |